Диагностика пьезокерамического элемента поактивной составляющей проводимости

В.Л. Земляков,  С.А. Толмачев

Активная составляющая проводимости пьезокерамического элемента (ПКЭ)  является одной из основных частотных характеристик, позволяющих проводить диагностику ПКЭ. Она может быть записана в виде [1]:

,                                   (1)

где  – активное сопротивление на частоте механического резонанса , ,  – механическая добротность.

Рассматриваемая частотная характеристика может измеряться в непрерывном режиме, когда на ПКЭ воздействует синусоидальный сигнал с линейно изменяющейся частотой. Визуально наблюдаемая, например, на экране индикатора амплитудно-частотных характеристик, непрерывная функция  позволяет качественно оценить свойства ПКЭ.

В последнее время получили распространение измерительно-вычислительные комплексы на базе персонального компьютера, в которых измерение частотной характеристики активной составляющей проводимости проводится в дискретных точках k значений  с шагом по частоте . При таких измерениях важно определить наибольшее значение , при котором сохраняется достаточная точность получения результата, реализуется минимально возможный объем измерений и вычислительных операций.

Различные методы определения параметров ПКЭ по частотной характеристике активной составляющей проводимости рассмотрены, например, в [2 – 6].

Предполагая, что в зависимости от цели исследований ПКЭ, значение шага дискретизации может быть различным, рассмотрим определение  для трех измерительных задач:

- Восстановление непрерывной частотной зависимости активной составляющей проводимости по последовательности отсчетов (в соответствии с теоремой В.А. Котельникова) [7, 8];

- Определение добротности ПКЭ и пьезомодуля материала через интеграл от активной составляющей проводимости (площадь под кривой) [9];

- Определение добротности ПКЭ и пьезомодуля материала по максимальному значению производной от активной составляющей проводимости [10 – 12].

Для решения первой задачи выполним следующие операции.

Преобразуем  к виду  и, используя обозначение , для  получим

.                                  (2)

Используя симметрию преобразования Фурье относительно переменных  и  [7], для максимального шага дискретизации получим , где  – длительность сигнала , формирующего спектральную функцию .

Преобразование Фурье для функции , представленной в виде (2), имеет вид

.

Потребуем выполнения равенства [8], тогда

.

Учитывая, что , где  – ширина резонансной кривой активной составляющей проводимости на уровне 0,5 от максимального значения, получим, .

Учитывая рекомендацию выбирать  в три – четыре раза меньше максимального значения, рекомендуемое число точек N в диапазоне значений, равном ширине резонансной кривой должно быть N = 10, или

.                                                (3)

Для решения второй задачи определим добротность через интеграл от активной составляющей проводимости.

Для вычисления интеграла , воспользуемся результатами работы [9], в которой соотношение (1) представлено в виде

Тогда, используя обозначения

,

запишем

После применения теоремы о вычетах получим

Подставляя значения  и , в итоге получим

.                                                (4)

Воспользуемся известной из электротехники связью динамической индуктивности с добротностью. Тогда

.                                         (5)

Для решения третьей задачи воспользуемся тем, что график активной составляющей проводимости имеет точку перегиба, соответствующую частоте максимума производной от активной составляющей проводимости по частоте , как это сделано в работах [10 – 12]. Выполним дифференцирование выражения (1):

Выполним некоторые преобразования, опираясь на формулу (1).

Введем обозначение

,

где  соответствует частоте, на которой активная составляющая проводимости равна половине максимального значения.

Определим вторую производную от функции вида  и приравняем ее к нулю. В результате получим

.

Из последнего выражения следует, что , следовательно, получаем

.                                             (6)

Значение производной на частоте максимума, с учетом равенства (6), определяется по формуле

В итоге получим

.                      (7)

Для проведения исследования трех рассмотренных измерительных задач с использованием среды программирования Matlab были разработаны соответствующие приложения.

В результате компьютерного эксперимента для эквивалентной электрической схемы ПКЭ с исходной добротностью  были получены результаты, представленные на рис. 1 а, б:  рис. 1 а соответствует погрешности определения добротности по формуле (4), а рис. 1 б – определения добротности по формуле (7).

Погрешность определения величины добротности в зависимости от числа точек N в диапазоне значений, равном ширине резонансной кривой активной составляющей проводимости рассчитывалась по формуле

Поскольку при определении добротности путем интегрирования результат зависит от расположения точек измерения, на рис. 1 а приведены наибольшие значения погрешности при фиксированном N.

Рис. 1. Зависимость погрешности определения добротности от числа точек в диапазоне значений, равном ширине резонансной кривой

Из представленного материала следует, что, в зависимости от цели исследований ПКЭ, количество точек измерения активной составляющей проводимости (значение шага дискретизации) может быть различным:

- для восстановления непрерывной частотной зависимости активной составляющей проводимости по последовательности отсчетов (в соответствии с теоремой В.А. Котельникова) необходимо иметь шаг дискретизации по частоте соответствующий наличию примерно 10 точек в диапазоне значений, равном ширине резонансной кривой активной составляющей проводимости;

- для определения добротности ПКЭ через интеграл от активной составляющей проводимости (площадь под кривой) необходимое количество точек измерения в том же диапазоне не менее 5 – 6;

- для определения добротности ПКЭ по максимальному значению производной от активной составляющей проводимости количество точек в диапазоне значений, равном ширине резонансной кривой активной составляющей проводимости составляет не менее 15 – 20.

Работа выполнена на оборудовании ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы».

Литература:

- Пезокерамические преобразователи: Справочник. / Под ред. С.И.Пугачева. Л.: Судостроение, 1984. – 256 с.

- Акопьян В. А., Соловьев А. Н., Шевцов С. Н. Методы и алгоритм определения полного набора совместимых материальных констант пьезокерамических материалов. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2008. 144 с.

- Земляков В. Л.  Методы и средства измерений в пьезоэлектрическом приборостроении: монография. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2009. 180 с. (Пьезоэлектрическое приборостроение. Т. 5).

- V.L. Zemlyakov Methods for Determination of the Piezoelectric Coefficient of Piezoceramic Materials in Terms of Parameters of an Equivalent Circuit of a Piezoelement // Piezoelectrics and Related Materials: Investigations and Applications. Pub. Date: 2012 2nd Quarter, р. 117-142.

- Zemlyakov V.V., Zemlyakov V.L. A new approach to measuring the piezomodulus of a piezoceramic material under dynamic conditions // Measurement Techniques. 2002. V. 45. N 4. P. 421.

- Земляков В. Л. Измерение пьезомодуля по активной составляющей проводимости пьезокерамического элемента // Измерительная техника. 2009. № 8. С. 64–66.

- Радиотехнические цепи и сигналы. / Под ред. К.А. Самойло. М.: Радио и связь, 1982. – 528 с.

- Земляков В. Л. О дискретности записи частотной характеристики проводимости пьезоэлементов // Сборник трудов Междунар. научно-практич. конф. «Актуальные проблемы пьезоэлектрического приборостроения». Ростов н/Д: Изд-во ООО «ЦВВР», 2006. С. 160–162.

- Патент РФ 1648175 МПК H03H 3/02. Способ определения пьезомодулей / В. Л. Земляков – Опубл. 28.02.1994. Бюл. № 8.

- Земляков В. Л., Ключников С. Н. Определение параметров пьезокерамических элементов по амплитудным измерениям // Измерительная техника. 2010. № 3. С. 38–40.

- Ключников С.Н. Метод определения добротности резонансных систем по амплитудным измерениям и его аппаратная реализация на базе LABVIEW [Электронный ресурс] // Инженерный вестник Дона.  2011. №4. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4y2011/521.

- Земляков В. Л., Ключников С. Н. Определение пьезомодуля материала пьезокерамического элемента. [Электронный ресурс]. Инженерный вестник Дона. 2012. № 2. – Режим доступа:  (http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/803)

# Text boxes

N

N

Δ%

Δ%

а

б