Сравнительный анализ методик расчета тонкостенных стальных балок С-образного профиля по отечественным и зарубежным нормам

А.А. Решетников, В.Ю. Корнет, Д.А. Леонова

Донской государственный технический университет

Аннотация: Рассмотрены и представлены два метода расчета работы на изгиб тонкостенных стальных балок С-образного профиля. Раскрыты особенности расчета редуцированного сечения, показаны основные этапы расчета и расхождение методов. Представлена таблица с расчетами эффективного момента сопротивления балки С-образного профиля по обоим методам при работе на изгиб.

Ключевые слова: металлоконструкции, легкие стальные тонкостенные конструкции, тонкостенные балки, редуцированное сечение, работа на изгиб, С-образный профиль, эффективное сечение, эффективная площадь, эффективный момент сопротивления.

При эксплуатации конструкции действующие в её элементах усилия все время изменяются вслед за изменением нагрузок. Для обеспечения надежной работы элемента необходимо выполнить его расчет на такие сочетания внешних нагрузок, какие вызывают самые большие усилия в этом элементе за весь период эксплуатации здания или сооружения [1]. Задача определения усилий от заданных нагрузок решается по известным правилам строительной механики и не представляет затруднений, если величины этих нагрузок известны. Трудность здесь состоит в том, что это будущие нагрузки и мы можем предсказать их величину лишь с той или иной степенью вероятности [2]. Кроме того, для расчета элемента ЛСТК необходимо знать геометрические характеристики эффективного сечения, механические характеристики металла, из которого будет выполнен этот элемент [3], а мы можем назначить лишь марку стали или сплава с ожидаемыми, но не конкретными значениями механических характеристик.

Эффективное сечение у ЛСТК обуславливается легкостью такой конструкции. С одной стороны, значительная экономия материала, с другой стороны такое сечение подвергается потери местной устойчивости раньше потери общей устойчивости. В связи с этим было принято у ЛСТК определять геометрические характеристики эффективного сечения [4].

Расчет несущих конструкций зданий и сооружений на прочность сводится к расчету по первой группе предельных состояний, которая включает в себя все факторы, приводящие к полной непригодности конструкции к эксплуатации [5, 6]. На примере профиля С-образного сечения работающего на изгиб [7] мы рассмотрели два относительно похожих метода расчета сечений тонкостенных конструкций по СП 260.13330.2016 «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов» и по Cold-Formed Steel Design, 4th Ed Wei-Wen Yu and Roger LaBoube [8] базирующийся на The 1996 AISI Specification (American Iron and Steel Institute). Оба метода сводятся к поиску редуцированного сечения. Дело в том, что тонкие пластины при работе на сжатие имеют свойство терять местную устойчивость раньше, чем общую. При работе на изгиб верхние волокна балки работают на сжатие, нижние – на растяжение[9]. Разумеется, расчет направлен на поиск характеристик такого сечения, которое будет с большой вероятностью удовлетворять ожидания.

Для определения редуцированного сечения в обоих методах используют коэффициент редукции и обозначают его буквой ρ. Тогда:

;

;

где, ρ – коэффициент редукции;

b – ширина пластины между элементами жесткости;

с – ширина свеса пластины;

t – толщина пластины;

bef, cef, tef – расчетные (эффективные) значения соответственно.

Следует отметить, что для определения геометрических характеристик, и для работы с сечением в целом, AISI SPECIFICATION диктует учитывать радиусы закругления. В то время как СП 260.13330.2016 уходит от учета радиусов закругления, и лишь в малых случаях регламентирует ими не пренебрегать:

*

* – минимальный радиус закругления для тонкостенных профилей равен 4мм.

а)	б)

Рис.1 – параметры сечения профиля: а) по СП 260.13330.2016; б) по Cold-Formed Steel Design

Коэффициент редукции определяется для каждой из пластин отдельно через значение условия гибкости по формуле:

– для СП 260.13330.2016

– для Cold-Formed Steel Design

где,  и  – коэффициенты, зависящие от граничных условий и характера напряжений в пластине;

ε – модуль деформации;

ω – ширина полки, за вычетом радиусов закругления;

f – расчетное сопротивление стали;

E – модуль упругости стали.

После происходит сравнение условия гибкости с предельным значением для обоих методов:

, тогда ρ = 1

, тогда

– для СП 260.13330.2016

– для Cold-Formed Steel Design

После определения редуцированных значений пластины полки и пластины свеса полки методы в определении полного эффективного сечения расходятся.

По мнению СП 260.13330.2016 необходимо рассматривать уменьшение толщины пластины полки и пластины свеса полки. Делать это надо посредством коэффициента снижения несущей способности xd вследствие потери устойчивости формы сечения ребра. Для определения уменьшенной толщины предлагают следующую формулу:

где,

As – эффективная площадь поперечного сечения краевого отгиба

;

As,red – уменьшенная эффективная площадь элемента жесткости с учетом плоской формы потери устойчивости

где,

Ϭcom – сжимающее напряжение вдоль центральной оси элемента жесткости от нагрузки, действующей на конструкцию, рассчитанное для эффективного поперечного сечения.

Рис. 2 – Схема к этапу с учетом xd при n итераций.

Последним этапом проводится итерация, т.е. уточнение, коэффициента снижения несущей способности вследствие потери устойчивости формы сечения повторяя предыдущие расчеты, но с xdRy и далее xd,nRy до тех пор, пока не выполнится следующие условие:

, но

Принимают эффективное поперечное сечение ребра жесткости размерами b2 и cef и толщиной tred, уменьшенной в соответствии с xd.

Рис. 3 – Окончательное сечение.

По мнению Cold-Formed Steel Design после определения редуцированного значения пластины полки и пластины свеса полки необходимо определить редуцированную длину пластины стенки. Эффективную длину предлагают определить аналогично пластин полки и свеса, но по мнению AISI SPECIFICATION эту длину необходимо разделить на два участка:

;

;

где,

– отношение сжимающего и растягивающего усилий.

Рис. 4 – Редуцированное сечение по Cold-Formed Steel Design.

В методе Cold-Formed Steel Design уточнение значения редуцированного сечения происходит путем определения новых геометрических характеристик с новым отношением сжимающего и растягивающего усилий от геометрических характеристик предыдущего расчета. Следует добавить, что приближение значения (b1+b2) следует проводить до тех пор, пора разница с предыдущим не станет менее 1%, но не более чем предыдущий.

Итогом данного исследования является сравнительная таблица для показателя сечения профиля, такого как эффективный момент сопротивления Wef. Размеры сечения профилей были взяты из ТУ 112000-001-12586100-2009 «Профили стальные гнутые для легких стальных конструкций». Расчеты были произведены автоматизированным методом с помощью электронных таблиц Microsoft Excel [10].

Таблица 1 – Сортамент

| h, мм | b, мм | c, мм | t, мм | СП 260.13330.2016 | Cold-Formed Steel Design | кг на м.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aef, мм2 | Wef, см3 | Aef, мм2 | Wef, см3 |  |
| 100 | 50 | 14 | 1,2 | 253,95 | 7,60 | 234,81 | 7,60 | 2,03 |
|  |  |  | 2 | 448,91 | 14,62 | 396,23 | 13,35 | 3,32 |
|  |  |  | 3 | 684,00 | 22,55 | 582,16 | 19,50 | 4,87 |
| 120 | 50 | 14 | 1,2 | 276,95 | 9,61 | 258,81 | 9,68 | 2,21 |
|  |  |  | 2 | 487,44 | 18,39 | 436,23 | 16,95 | 3,63 |
|  |  |  | 3 | 743,95 | 28,56 | 642,16 | 24,82 | 5,34 |
| 160 | 60 | 18 | 1,2 | 341,10 | 14,53 | 336,83 | 16,27 | 2,86 |
|  |  |  | 2 | 616,79 | 30,13 | 564,77 | 28,19 | 4,70 |
|  |  |  | 3 | 942,11 | 47,01 | 835,91 | 41,67 | 6,94 |
| 180 | 60 | 18 | 1,2 | 364,24 | 17,07 | 360,83 | 19,11 | 3,05 |
|  |  |  | 2 | 655,40 | 35,09 | 604,77 | 33,03 | 5,02 |
|  |  |  | 3 | 1000,42 | 54,75 | 895,91 | 48,89 | 7,41 |

Исходя из расчетов по обоим методам можно заключить, что при расчете по СП 260.13330.2016 идет меньший расход стали, чем по Cold-Formed Steel Design. С обратной стороны по СП 260.13330.2016 будет меньший запас прочности. Также стоит заметить, что при меньшем сечении профиля и меньшей толщине листа геометрические характеристики, рассчитанные по обоим методам схожи, а при большем профиле по Cold-Formed Steel Design момент сопротивления превышает СП 260.13330.2016. При увеличении толщины листа Cold-Formed Steel Design закладывает больший запас прочности в сечение профиля.

Отметим общий признак для тонкостенных профилей. Сравним расход стали для профиля 160 мм с толщиной листа 1,2 мм и для профиля 100 мм с толщиной листа 2 мм. Моменты сопротивления сечения для обоих профилей близки по своему значению, но в меньшем сечении перерасход стали на 16% больше. Такую тенденцию можем заметить во всех схожих ситуациях. Это говорит о том, что выгоднее использовать большее сечение, но с меньшей толщиной листа.

Литература

- Горев В.В., Уваров Б.Ю., Филиппов В.В. и др. Металлические конструкции. В 3т.  Т.1. Элементы конструкций: Учеб. для строит. вузов -  М., Высш. шк. - 2004. – 551 с.

- Василькин А.А, Рахманов Э.К. Системотехника оптимального проектирования элементов строительных конструкций // Инженерный вестник Дона, 2013, №4, URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2203.

- Виноградов С.Н., Таранцев К.В. Конструирование и расчёт элементов тонкостенных сосудов: учеб. пособие. –Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2004. – 136 с.

- Van Amsterdam, E Construction Methods for Civil Engineering. - 2nd Edition. Soft Cover, 2014. - 260 p.

- Горицкий В.М., Диагностика металлов. - М.: Металлургиздат, 2004. - 408 с.

- Вернези Н.Л. Метод оценки прочности металла неразрушающим способом с использованием априорной информации // Инженерный вестник Дона. - 2013. - №3, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1898

- Скачков С.В. Геометрические характеристики тонкостенных элементов С-образного поперечного сечения // Инженерный вестник Дона, 2017, №3, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N3y2017/4321.

- Wei-Wen Yu, Roger A. LaBoube Cold-Formed Steel Design. - 4th Edition изд. - Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2010. - 528 p.

- Беленя Е.И. Металлические конструкции. Издание 6-е, переработанное и дополненное изд. М.: Стройиздат, 1986. 560 с.

- W.J. DeCoursey / Statistics and Probability for Engineering Applications with Microsoft® Excel. – 2003 – 400 р. – Elsevier Science (USA).

References

- Gorev V.V., Uvarov B.Ju., Filippov V.V. i dr. Metallicheskie konstrukcii V 3t.  T.1. Jelementy konstrukcij [Metal constructions. In 3T. T.1. Elements of constructions] Ucheb. dlja stroit. vuzov M., Vyssh. shk, 2004. 551 p.

- Vasil'kin A.A, Rahmanov Je.K. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4, URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2203.

- Vinogradov S.N., Tarancev K.V. Konstruirovanie i raschjot jelementov tonkostennyh sosudov [Design and calculation of elements of thin-walled vessels] ucheb. posobie. Penza: Izd-vo Penz. gos. un-ta, 2004.  136 p.

- Van Amsterdam, E Construction Methods for Civil Engineering. 2nd Edition. Soft Cover, 2014. 260 p.

- Gorickij V.M. Diagnostika metallov [Diagnostics of metals] M. Metallurgizdat, 2004. 408 p.

- Vernezi N.L. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013. №3, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1898

- Skachkov S.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2017, №3, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N3y2017/4321.

- Wei-Wen Yu, Roger A. LaBoube Cold-Formed Steel Design. 4th Edition изд. Hoboken, New Jersey John Wiley & Sons, Inc., 2010, 528 p.

- Belenja E.I. Metallicheskie konstrukcii [Metal constructions] Izdanie 6-e, pererabotannoe i dopolnennoe izd. M. Strojizdat, 1986. 560 p.

- W.J. DeCoursey Statistics and Probability for Engineering Applications With Microsoft® Excel. 2003, 400 р. Elsevier Science (USA).