Расчет на устойчивость полимерных стержней с учетом деформаций ползучести и начальных несовершенств

С.В. Литвинов, Е.С. Клименко, И.И. Кулинич, С.Б. Языева

ГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет»

В настоящее время полимерные материалы используются не только как ограждающие и имеющие «вторичное» значение конструкции, но и как несущие элементы. Примером могут быть полимерные стержни для крепления навесных конструкций. Эти стержни претерпевают как растяжение, так и сжатие.

Основное преимущество полимерных стержней в том, что они являются кислото- и щелочестойкими материалами, прочность некоторых полимеров может достигать 2000 МПа. Однако полимерные материалы обладают свойством ползучести. Для описания деформаций ползучести далее используется уравнение связи Максвелла-Гуревича, которое максимально точно описывает связь напряжений и деформаций ползучести не только в полимерных материалах, но и в некоторых металлах.Уравнение Максвелла-Гуревича далее используется в следующем виде:

| dεxsdt=fxsηs, | (1) |
| --- | --- |

гдеfxs=σx−E∞sεxs;1ηs=1η0sefxsms.

Здесь εxs – деформации ползучести,E∞s – модуль высокоэластичности, m∞s – модуль скорости, η0s – коэффициент начальной релаксационной вязкости.

Для полимерных материалов деформации ползучести представлены рядом спектров времен релаксаций

εx=sεxs,       s=1,2...

При времени деформаций до 1000 часов преобладает первый, старший спектр времен релаксаций, т.е. s=1.

Как видно из выше представленных уравнений определяемые высокоэластические деформации находятся и в левой части уравнения (под оператором дифференцирования), и в правой части (в функции напряжений) fxs. Всвязи с этим при использовании уравнения связи Максвелла-Гуревича возникают трудности в применении таких программных комплексов, как ANSYS. Дальнейшее решение задач происходило в программном комплексе MatLab.

В практике стержни имеют некоторое искривление своей оси, также называемое «погибью», при этом сила обычно оказывается приложенной внецентренно (см. рис.1.). Подобного рода задачи в упругой постановке подробно рассмотрены в [1, 3].

Рис.1. Расчетная схема задачи

Одновременное влияние начальных возмущений и ползучести стержня рассматривалось в работах [1, 4].

При выводе основных уравнений использовались следующие допущения и гипотезы:

1. Имеет место одноосное напряженное состояние (σx≠0).

2. Гипотеза плоских сечений.

3.Геометрическая линейность (1ρ≈d2vdx2).

4. Форма сечения (рассматривается прямоугольное сечение).

Полную деформацию по оси стержня можно записать в виде

| εx=1Eσx+εx. | (2) |
| --- | --- |

С учетом гипотезы плоских сечений, с другой стороны, можно записать

| εx=ε0−χy, | (3) |
| --- | --- |

где ε0 – деформации средней оси стержня; χ=1ρ– кривизна стержня; ρ– радиус кривизны.

С учетом (2) и (3) можно записать

| σx=Eε0−χy−εx. | (4) |
| --- | --- |

Для любого сечения стержня могут быть записаны интегральные условия

| F=b−h/2h/2σdy, | (5) |
| --- | --- |
| M+Fv=b−h/2h/2σydy, | (6) |

где M=Fe.

Подставляя выражение (4) в (5) и проведя интегрирование, определяются осевые деформации стержня:

| ε0=FEbh+1h−h/2h/2εxdy. | (7) |
| --- | --- |

Подставляя выражение (4) в (6) и проведя интегрирование:

| M+Fv=EχI+bE−h/2h/2εxydy, | (8) |
| --- | --- |

где I=bh312- осевой момент инерции сечения стержня относительно оси z.

С учетом того, что χ≈−d2vdx2 получаем окончательное разрешающее уравнение для оси стержня:

| d2vdx2+FEIv=−MEI+bI−h/2h/2εxydy. | (9) |
| --- | --- |

В работах [1, 4] разрешающее уравнение было сведено к двум интегро-дифференциальным уравнениям для двух неизвестных f* и v.

| dfxdt=−E+E∞η0fxefxm+Eh−h/2h/2fxη0efxmdy+yEbI−h/2h/2fxη0efxmydy+yFIdvdt, | (10) |
| --- | --- |
| d3vdx2dt+FEIdvdt=−bI−h/2h/2fxη0efxmydy. | (11) |

Однако в таком виде уравнения (10) и (11) могут быть использованы только при применении уравнения связи Максвелла-Гуревича. Уравнение (9) такого недостатка лишено и может использоваться при любом уравнении связи.

Решение уравнения (9) было получено методом конечных разностей, интегралы определялись с помощью метода Симпсона.

Далее рассматриваются задачи ползучести стержня из эпоксидной смолы ЭДТ-10 и полиметилметакрилата (ПММА). При этом исходные данные взяты из работ [1, 4], т.к. в них проводится эксперимент на основе стержня из эпоксидной смолы ЭДТ-10, что позволяет сравнить результаты эксперимента с численным решением задачи. Результат для ПММА получен впервые.

Исходные данные:l=157мм, b=15мм, h=8мм, F=68кг,FЭ=75,5кг. Данные для параметров ползучести взяты из работы [2].

| ЭДТ-10 | ПММА |
| --- | --- |
| E=295кгмм2;E∞=315кгмм2; m=0.35кгмм2;η0=109кг⋅секмм2. | E=294кгмм2;E∞=250кгмм2; m=0.45кгмм2;η0=109кг⋅секмм2. |

Результаты расчетов представлены на рисунках 2÷5. Положительным напряжениям соответствует сжатие.

Рис.2. Рост стрелы прогиба во времени в стержне из ЭДТ-10

Рис.3. Рост напряжений в сечении стержня из ЭДТ-10 при x=l/2

Рис.4. Рост стрелы прогиба во времени в стержне из ПММА

Рис.5. Рост напряжений в сечении стержня из ПММА при x=l/2

Результаты расчета для стержня из ЭДТ-10 полностью совпали с экспериментальными данными. Резкий рост деформаций и напряжений наблюдается при t=2ч 40мин.Таким образом можно говорить и о возможной потери устойчивости образца из ПММА, которая по расчетам должна произойти при t=6ч 05мин.

Литература:

1. Андреев В.И. Устойчивость полимерных стержней при ползучести: дис. … канд. техн. наук. – М., 1967.

2. Бабич В.Ф. Исследование влияния температуры на механические характеристики полимеров: дис. … канд. техн. наук. – М., 1966.

3. Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. – М.: Наука, 1975.

4. Языев С.Б. Устойчивость стержней при ползучести с учетом начальных несовершенств: дис. … канд. техн. наук. – Ростов-н/Д, 2010.