Челночная технология изготовления фибробетона с агрегированным распределением фибр и его конструктивные свойства

Л.Р. Маилян, А.В. Налимова, А.Л. Маилян, Э.С. Айвазян

(г.Ростов-на-Дону, РГСУ)

Введение. Одной из основных проблем фибробетона и фиброжелезобетона является создание равномерного (агрегированного) распределения волокон по длине или объему элемента.

Эту проблему, чаще всего без особого успеха, пытаются решить с помощью раздельных технологий перемешивания различных компонентов фибробетона в бетоносмесителях или с применением специальных их видов.

Ниже предлагается челночная технология создания фибробетона с агрегированным распределением волокон, исследуются его прочностные и деформативные характеристики и диаграммы деформирования «напряжения-деформации» при сжатии и растяжении, а также даются рекомендации по их расчетной оценке как основных параметров, используемых для расчета и проектирования строительных конструкций.

1. Идея челночной технологии основана также на раздельном, но не перемешивании, а смешивании основных компонентов фибробетона – бетона и фибр, и внутри не смесителя, а опалубки изготавливаемого элемента.

Так, для линейных элементов, например балок, плит или колонн, вдоль оси опалубки, слева и справа от нее устанавливаются две системы направляющих (салазок), вдоль которых по заданному режиму перемещаются каретки (рис.1):

- с одной стороны – с подающей бетон трубой бетононасоса,

- с другой стороны – с подающим фибры раструбом дозатора волокон.

Рис.1. Челночная технология изготовления фибробетона.

Перемещения кареток могут быть заданы в 4 разных режимах:

- последовательного однонаправленного движения,

- последовательного разнонаправленного движения,

- одновременного однонаправленного движения,

- одновременного разнонаправленного движения.

Подача материалов – бетона и фибр – также может регулироваться задаванием различных режимов, соответствующих режимам движения кареток.

Для массивных элементов с размерами одного порядка по всем осям предлагаемая технология включает устройство подвижных кареток с подачей бетона и фибр по двум или четырем сторонам изготавливаемого элемента, режимы движения и подачи материалов при этом могут быть заданы в любой последовательности и продолжительности.

2. Исследования конструктивных свойств и диаграмм деформирования фибробетонов с агрегированным распределением волокон были проведены для проверки эффективности предлагаемой челночной технологии и включали испытания на осевое сжатие и растяжение 60 опытных образцов из фибробетона, изготовленных по обычной и челночной технологиям

В опытах варьировались (рис.2):

– технология приготовления фибробетона – обычная, челночная в четырех режимах  (последовательного одно- и разнонаправленного и одновременного одно- и разнонаправ-ленного движения);

– вид НДС – осевое сжатие, осевое растяжение;

– вид образцов – призмы 10х10х40см, восьмерки 10х10х70см;

– возраст бетона – 7, 28, 90 и 365 суток;

– режим испытаний – с постоянной скоростью нагружения, с постоянной скоростью деформирования.

Рис.2. Программа экспериментальных исследований.

В качестве исходных материалов принимались бетон обычный тяжелый, плотностью 2500кг/м3 класса В 30 и стальные волокна, с процентом фибрового армирования 4%.

Испытания опытных образцов проводили в возрасте 7, 28, 90 и 365 суток, дублируя их – с постоянной скоростью нагружения и с постоянной скоростью деформирования. При этом использовалось как тензометрическое, так и осциллографическое оборудование, позволившее получить не только прочностные и деформативные характеристики фибробетона, но и его полные диаграммы деформирования «напряжения-деформации» при сжатии и растяжении.

Перемещения кареток с подающей бетон трубой бетононасоса и с подающим фибры раструбом дозатора волокон осуществлялись с помощью горизонтальных лебедочных механизмов. Последние были установлены по обе стороны от опалубок опытных образцов всей серии, выставленных в ряд по одной оси, в начале и в конце.

Каретки перемещались вдоль опалубки со скоростью, равной примерно 0,2м/сек.

Скорости расхода бетона и фибр для большей равномерности распределения (агрегирования) волокон были подобраны таким образом, чтобы при одной проходке кареток заполнялась не более 1/8 высоты опалубки. Другими словами, полное заполнение опалубки обеспечивалось за 4 проходки каждой из кареток.

Анализ результатов исследований выявил следующую картину.

Прочность на сжатие (табл. 1,2) в возрасте 7 суток у фибробетонов, изготовленных по челночной технологии по режимам 1, 2, 3 и 4, была выше, чем у фибробетонов, изготовленных по обычной технологии, – на 6,3; 6,7; 6,4 и 6,9% соответственно. К 28 суткам эта разница составила соответственно 9,6; 9,8; 9,7 и 10,1%,  к 90 суткам – 10,4; 10,8; 10,5 и 11% соответственно и на 365 сутки – 11,5; 12,1; 11,7 и 12,2% соответственно.

Прочность на растяжение (табл. 1,2) демонстрировала те же тенденции – здесь в возрасте 7 суток отклонения составляли 8,3; 7,9; 8,1 и 8,9% %, 28 суток - 10,2; 10,8; 10,0 и 11,1%,  к 90 суткам – 12,3; 12,8; 12,6 и 12,9% соответственно и на 365 сутки – 12,4; 13,2; 12,7 и 13,3% соответственно.

Таблица 1

Прочность фибробетона при различных технологиях изготовления

на осевое сжатие и осевое растяжение

| Технология изготовления фибробетона | Средняя прочность, МПа, в возрасте, сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  | 28 |  | 90 |  | 365 |  |
|  | Rb | Rbt | Rb | Rbt | Rb | Rbt | Rb | Rbt |
| Обычная | 13,3 | 1,1 | 28,1 | 2,7 | 29,3 | 2,9 | 30,2 | 3,1 |
| Челночная: режим 1 режим 2 режим 3 режим 4 | 14,1 14,2 14,15 14,2 | 1,2 1,2 1,2 1,2 | 30,8 30,85 30,8 30,9 | 3 3 3 3 | 32,3 32,5 32,4 32,5 | 3,3 3,3 3,25 3,3 | 33,7 22,85 33,75 33,9 | 3,5 3,5 3,5 3,5 |

Таблица 2

Отклонения прочности на осевое сжатие (числитель) и осевое растяжение (знаменатель)

фибробетонов по челночной технологии от фибробетонов по обычной технологии,

| Режимы челночной технологии фибробетона | Отклонения прочности, %, в возрасте, сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 28 | 90 | 365 |
| режим 1 режим 2 режим 3 режим 4 | 6,3 8,3 6,7 7,9 | 9,6 10,2 9,8 10,8 | 10,4 12,3 10,8 12,8 | 11,5 12,4 12,1 13,2 |
|  | 6,4 8,1 6,9 8,9 | 9,7 10 10,1 11,1 | 10,5 12,6 11 12,9 | 11,7 12,7 12,2 13,3 |

Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы.

1 - причиной повышения прочности на осевое сжатие и растяжение фибробетонов, изготовленных по челночной технологии по сравнению с фибрбетонами, изготовленных по обычной технологии в любом возрасте являлось равномерное (агрегированное) распределение волокон по сечениям, позволяющее, во-первых - сделать кластерообразование в таких фибробетонах более равномерным, а во-вторых - более полно использовать прочностные качества фибр.

2 – величина повышения прочности фибробетонов, изготовленных по челночной технологии по сравнению с прочностью фибробетонов, изготовленных по обычной технологии, находилась примерно в одних и тех же пределах практически независимо от режима челночной технологии.

3 - превышение прочности фибробетонов, изготовленных по челночной технологии над прочностью фибробетонов, изготовленных по обычной технологии, растет с увеличением возраста бетона вплоть до 365 суток при любом режиме челночной технологии, что объясняется упорядочением продолжающихся процессов гидратации в цементном камне в течение всего этого периода.

4 – относительное превышение прочности фибробетонов, изготовленных по челночной технологии над прочностью фибробетонов, изготовленных по обычной технологии, несколько больше при осевом растяжении, чем при осевом сжатии, хотя в целях упрощения расчетных рекомендаций их можно принять одинаковыми.

Предельные деформации (соответствующие максимальной прочности) фибробетонов как при осевом сжатии, так и при осевом растяжении демонстрировали обратную картину – у фибробетонов, изготовленных по челночной технологии, по сравнению с фибробетонами, изготовленными по обычной технологии, они снижались, причем во все контрольные сроки твердения.

Так, при 7 сутках предельные деформации при осевом сжатии εbR у фибробетонов, изготовленных по челночной технологии они были меньше, чем у фибробетонов, изготовленных по обычной технологии – на 7,7…9,3%. К 28 суткам эта разница составила 10,1…12,9%,  к 90 суткам – 12,2…14,5% и на 365 сутки – 14,8…15,6% соответственно, причем независимо от режима челночной технологии.

Указанные тенденции характерны и для предельных деформаций и при осевом растяжении εbtR  у фибробетонов, изготовленных по челночной и обычной технологиям.

Начальный модуль упругости при сжатии Еb и растяжении Еbt у фибробетонов, изготовленных по челночной технологии практически при всех ее режимах и во все сроки твердения был одинаков и до 9,9…11,1% выше, чем у фибробетонов, изготовленных по обычной технологии.

Повышение начального модуля упругости объяснялось повышением прочности и уменьшением предельных деформаций фибробетонов, изготовленных по челночной технологии по сравнению с теми же характеристиками фибробетонов, изготовленных по обычной технологии, что смещало вверх и влево максимум на диаграмме «напряжения-деформации».

Диаграммы деформирования «напряжения-деформации» – для них при сжатии и при растяжении фибробетонов, изготовленных по челночной технологии по сравнению с фибробетонами по обычной технологии, принятых за эталонные, при всех сроках твердения характерны уже упомянутые выше особенности (рис.3): максимум смещается вверх и влево; угол подъема в начале координат растет;  увеличивается подъемистость диаграммы в восходящей ветви.

В целом же очевидно, что при изготовлении по челночной технологии независимо от ее режима становится возможным получение фибробетонов улучшенной структуры и с более высокими физико-механическими характеристиками.

3. Предложения по аналитическому описанию характеристик фибробетонов при челночной технологии в различные сроки твердения сводятся к рекомендациям по аналитическому описанию коэффициентов изменения их прочностных и деформативных характеристик в зависимости от возраста бетона в виде:

K = f (t),                                                                (1)

где f – соответствующая функция; t – возраст фибробетонов.

За единую базовую функцию примем зависимость П. Сарджина, рекомендованную ЕКБ-ФИП для описания диаграмм деформирования бетона:

YYR=KXXR−XXR21+(K−2)XXR,                                                        (2)

где XR, YR  – координаты максимума графика функции (2) в абсолютных показателях; К – управляющий параметр, влияющий на форму графика функции (2), трансформирующегося в прямую  (К=1), квадратичную параболу (К=2) и действительную ветвь квадратичной гиперболы (1<K<2 и K>2).

В качестве функции Y/YR в выбранной нами функции (2) выступают приращения  прочностных Rb, Rbt и деформативных εbR, εbtR характеристик, а также начального модуля упругости Eb=Ebt фибробетонов, приготовленных по челночной технологии, а в качестве аргумента Х/XR – относительный возраст фибробетона (t/28).

Статистическая обработка полученных результатов позволила определить значения значений управляющих параметров К для прочностных Rb, Rbt , деформативных εbR, εbtR характеристик и начального модуля упругости Eb=Ebt фибробетонов, изготовленных по челночной технологии и свести их в таблицу 3. При этом выяснилось, что значения К для всех указанных параметров при сжатии и растяжении близки между собой, что дало основание рекомендовать для расчетов единые значения К при сжатии и растяжении.

Таблица 3

Функции, аргументы и значения параметров зависимости (2) для определения

прочностных и деформативных характеристик фибробетонов

при челночной технологии изготовления и в разные сроки твердения

| Вид бетона | Вид функции | Функция | Аргумент | Значения параметра К при сжатии и растяжении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фибробетон по челночной технологии | KR= f (t) | KR | t |  |
|  | KεR= f (t) | KεR | t |  |
|  | KE= f (t) | KE | t |  |

Анализ показал хорошую сходимость разработанных теоретических рекомендаций с нашими экспериментальными результатами.

4. Аналитическое описание диаграмм деформирования "напряжения-деформации" фибропенобетонов, изготовленных по челночной технологии и сроках твердения,  и их взаимосвязь при сжатии и растяжении.

Одной из наиболее удобных и распространенных в мире зависимостей является функция, предложенная П. Сарджином, и рекомендованная ЕКБ-ФИП для расчетов железобетонных конструкций:

σR=KεεR−εεR21+(K−2)εεR,                                                                 (3)

где R и R – максимальная прочность и соответствующие ей деформации на сжатие или растяжение; К=RЕ/R – численный параметр, равный отношению начального Е (касательного) модуля упругости к предельному (секущему) модулю упругости R/R в момент достижения максимума функции (5) с координатами R и R.

В тех же рекомендациях предлагалось принимать диаграммы деформирования  бетона  при  сжатии  "bb"  и при растяжении "btbt" подобными, имеющими одинаковый начальный Еb=Еbt и секущий модуль упругости Rb/bR = Rbt/btR , как и параметр К.

В целях единообразия предлагаемых расчетных зависимостей, применим единые функции (2)–(3) как для оценки изменения прочностных и деформативных характеристик, так и для описания диаграмм деформирования фибробетона в различные сроки твердения при сжатии и растяжении.

В целом, порядок расчетной оценки изменения свойств фибробетона при челночной технологии имеет вид.

На первом этапе определяется изменение прочностных Rb и Rbt и деформативных bR, btR, Еb, Еbt  при необходимых температурах воды затворения и сроках твердения при сжатии и растяжении – по зависимости (2) и табл. 3.

На втором этапе для описания диаграмм "" фибробетона при челночной технологии и сроках твердения при сжатии и растяжении в различные сроки твердения используется функция (3) с подстановкой в нее вместо R и R соответственно (Rb + Rb); ( + bR); Еb, при сжатии и (Rbt + Rbt); (btR + btR); Еbt  при растяжении, при этом параметр К:

К=(εbR+ΔεbR)(EbR+ΔEb)(Rb+ΔRb)=(εbtR+ΔεbtR)(Ebt+ΔEbt)(Rbt+ΔRbt)                             (4)

Анализ показал хорошую сходимость опытных и расчетных результатов.

Взаимосвязь изменения диаграмм деформирования фибробетонов при сжатии и растяжении наиболее просто и достоверно отражена в уже упоминавшихся рекомендациях ЕКБ – ФИП - в них принимается равенство начальных модулей упругости при сжатии и растяжении Eb = Ebt, то есть касательных к диаграммам “σb -εb” и “σbt - εbt” в начале координат и рекомендуется одинаковое значение параметра при сжатии и растяжении

(5)

то есть секущих  в  точках  максимумов  диаграмм “σb -εb” и “σbt - εbt”, а также дается одинаковая функция “σ -ε” при сжатии и растяжении – формула (3).

Тем самым диаграммы при сжатии и растяжении предполагаются подобными.

Анализ полученных нами опытных данных выявил дополнительные факты взаимосвязи изменения диаграмм “σ-ε” фибробетонов, приготовленных по челночной технологии, при сжатии и растяжении.

Это касается координат максимумов диаграмм “σb -εb” и “σbt -εbt” при каждом определенном сроке твердения - оказалось, что они лежат при сжатии и растяжении на одной прямой, проходящей через начало координат графика.

То есть, подобие диаграмм “σb -εb” и “σbt -εbt” имеет место и для фибробетонов, приготовленных по челночной технологии, при сжатии и растяжении в одинаковые возрасты твердения.

4. Нормативные и расчетные характеристики фибропенобетона при челночной технологии. После установления изменения характеристик фибробетонов при челночной технологии необходимы рекомендации по расчетному определению их нормативных и расчетных сопротивления для расчета по предельным состояниям I и II групп.

Для этого необходима определенная статистика, основанная на большом количестве экспериментальных данных.

С этой целью нами были проведены дополнительные экспериментальные исследования – изготовлено и испытано 80 кубов размером 10х10х10см из фибробетона, приготовленного по челночной технологии, из которых по 40 испытывались на осевое сжатие и растяжение при раскалывании.

По результатам статистической обработки опытных данных были определены нормативные сопротивления сжатию и растяжению при надежности 0,95. Их значения, являющиеся одновременно расчетными сопротивлениями для предельных состояний второй группы Rb,ser  и Rbt,ser для фибробетонов класса В 30 с процентом фибрового армирования µ=4% приводятся в таблице 4.

Расчетные сопротивления фибробетонов для предельных состояний первой группы   Rb    и   Rbt получали как частное от деления нормативных сопротивлений сжатию и растяжению на соответствующие коэффициенты надежности по бетону при сжатии γbc = 1,3 и при растяженииγbt = 1,5.

При расчете и проектировании фибробетонных элементов необходимо учитывать также деформативность тяжелых фибробетонов.

Для них при µ=4%, при обычной технологии изготовления предельную сжимаемость можно принимать при кратковременном нагружении равной 260 . 10-5 , а предельную  растяжимость - 30 . 10-5. Другими словами, предельная сжимаемость увеличивается в 1,3 раза, а предельная растяжимость - в 1,5 раза по сравнению с нормированными значениями для бетона без фибр.

Для тяжелых же фибробетонов при µ=4%, при челночной технологии изготовления предельную сжимаемость можно принимать при кратковременном нагружении равной 235 . 10-5 , а предельную  растяжимость - 27 . 10-5. Другими словами, предельная сжимаемость и растяжимость фибробетонов при челночной технологии снижается на 10% по сравнению с обычной технологией.

Таблица  4

Нормативные и расчетные характеристики фибробетона класса В 5

при челночной технологии с процентом фибрового армирования µ=4%

| Вид сопротивления | Нормативные и расчетные характеристики, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нормативные сопротивления Rbn, Rbtn или расчетные сопротивления II группы Rb,ser Rbt,ser | расчетные сопротивления I группы Rb, Rbt | начальные модули упругости Еb(bt) 10-3 |
| Сжатие осевое | 29,7 | 22,8 | 3,57 |
| Растяжение осевое | 3,0 | 2,0 | 3,57 |

5. Выводы

1.Проведенные экспериментальные исследования фибробетонов класса В 30, изготовленных по предложенной челночной технологии, выявили, что они имеют лучшие конструктивные характеристики по сравнению с фибробетонами, изготовленными по обычной технологии.

2.Установлено, что у фибробетонов класса В 30, изготовленных по челночной технологии, в возрасте 28 суток – увеличивается прочность на осевое сжатие – до 10,1% ; прочность на осевое растяжение – до 11,1%; модуль упругости – до 12,9%; уменьшаются предельные деформации – до 12,8%.

3.Выявлено, что изменение характеристик фибробетонов, изготовленных по челночной технологии, продолжается и стабилизируется к возрасту 365 сут.

4. Предложены расчетные рекомендации для учета изменения прочностных и деформативных характеристик фибробетонов, изготовленных по челночной технологии, в возрасте 7,28,90,365 суток при осевом сжатии и растяжении, определены их параметры и коэффициенты.

4. Выявлено изменение диаграмм деформирования «напряжения-деформации» фибробетонов, изготовленных по челночной технологии, в возрасте 7,28,90,365 суток при осевом сжатии и растяжении.

5.Предложено использовать для расчетного описания диаграмм деформирования «напряжения-деформации»  в любом возрасте при осевом сжатии и растяжении формулу ЕКБ-ФИП с учетом разработанных рекомендаций по оценке изменения их прочностных и деформативных характеристик.

6. Выявлена взаимосвязь изменений характеристик и диаграмм деформирования фибробетонов, изготовленных по челночной технологии,  в различном возрасте при осевом сжатии и растяжении. Предложена расчетная зависимость для описания этой взаимосвязи, имеющая в целях единообразия, одинаковый вид и структуру с расчетными рекомендациями, разработанными для характеристик фибробетона и его диаграмм деформирования.

7. По результатам статистической обработки опытных данных при надежности 0,95  определены и рекомендованы для применения при проектировании нормативные сопротивления на сжатие и растяжение  Rbn и Rbtn фибробетона класса В 30, изготовленных по челночной технологии,  при проценте фибрового армирования 4%, а также расчетные сопротивления для предельных состояний первой Rb и Rbt и второй группы Rb,ser и Rbt,ser.